ГОСТ 25820-2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ

Технические условия

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ), Всероссийским федеральным технологическим институтом (ВНИИжелезобетона), Центральным научно-исследовательским и проектным институтом индивидуального и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстроем России

2. ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 6 декабря 2000 г.

За принятие стандарта проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
| Республика Казахстан | Казстройкомитет |
| Кыргызская республика | Государственный Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Министерство окружающей среды и благоустройства территорий Республики Молдова |
| Российская Федерация | Госстрой России |
| Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госархитектстрой Республики Узбекистан |

3. ВЗАМЕН ГОСТ 25820-83

4. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 4 июня 2001 г. № 57.

Содержание

| 1. | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки |  |
| 3. | Классификация |  |
| 4. | Технические требования |  |
| 5. | Правила приемки |  |
| 6. | Методы контроля |  |
| Приложение А. |  | Область применения легкого бетона на основе различных видов пористых заполнителей |
| Приложение Б. |  | Соотношение между классом и маркой бетона по прочности на сжатие |
| Приложение В. |  | Насыпная плотность крупных гравиеподобных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2.5 - В10 |
| Приложение Г. |  | Насыпная плотность крупных пористых щебнеподобных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2,5 - В10 |
| Приложение Д. |  | Насыпная плотность крупных пористых заполнителей для конструкционных бетонов классов В12,5 - В40 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ

Технические условия

LIGHTWEIGHT AGGREGATES CONCRETES 
Specifications

Дата введения 2001-07-01

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны (далее - бетоны), приготовляемые на цементном вяжущем, пористом неорганическом крупном заполнителе, пористом (искусственном и/или природном) или плотном мелком неорганическом заполнителе, применяемые для изготовления сборных, монолитных и сборно-монолитных и железобетонных конструкций, изделий для зданий и сооружений различного назначения.

Требования, изложенные в 4.2.2-4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1-4.4.15, разделах 5 и 6 настоящего стандарта, являются обязательными.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 4.212-80 СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей.

ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов.

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.

ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.

ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании.

ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости.

ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия.

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности.

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности.

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Метод определения показателей пористости.

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный.

ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования

ГОСТ 12015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности.

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.

ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности.

ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования.

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования.

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия.

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30459-96 Добавки для бетонов. Методы определения эффективности.

СНиП II-3-79* строительная теплотехника.

# 3. Классификация

3.1. Легкие бетоны в соответствии с требованиями ГОСТ 25192 классифицируют по следующим признакам:

- основному назначению;

- виду заполнителей;

- структуре.

3.2. По основному назначению легкие бетоны подразделяют на:

- конструкционные, в том числе конструкционно-теплоизоляционные;

- специальные (теплоизоляционные, жаростойкие, химически стойкие, декоративные и др.).

Требования к легким бетонам жаростойким, химически стойким и другим устанавливают в нормативных документах на конкретный вид бетона.

3.3. По виду крупного пористого заполнителя бетоны подразделяют на:

- керамзитобетон (бетон на керамзитовом гравии);

- шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом гравии);

- аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне или гравии);

- шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовом щебне или гравии);

- перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом щебне);

- бетон на щебне из пористых горных пород;

- термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии);

- вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите);

- шлакобетон (бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций - ТЭС или на топливном шлаке, гранулированном доменном или электротермофосфорном шлаке).

Допускается применять другие виды бетонов на крупных пористых заполнителях, на которые имеются нормативные документы (на зольном, стеклозитовом, азеритовом гравии и др.).

Область применения легких бетонов приведена в приложении А.

3.4. По структуре бетоны подразделяют на:

- плотные;

- поризованные;

- крупнопористые.

Для поризованных бетонов вместо структуры в наименовании бетона допускается указывать вид порообразователя.

3.5. Наименование конкретного вида легкого бетона должно соответствовать ГОСТ 25192 и 3.3 настоящего стандарта.

# 4. Технические требования

4.1. Легкие бетоны следует приготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

4.2. Характеристики бетонов

4.2.1. Легкие бетоны характеризуют следующими показателями качества:

- прочностью на сжатие,

- средней плотностью,

- морозостойкостью,

- водонепроницаемостью,

- теплопроводностью.

В зависимости от условий работы бетона в нормативных документах и рабочих чертежах на конкретные изделия и конструкции следует устанавливать дополнительные требования к ним, предусмотренные ГОСТ 4.212.

4.2.2.По прочности на сжатие бетоны подразделяют на классы:

теплоизоляционные - В0,35, В0,5, В0,75, В1, В1,5, В2;

конструкционно-теплоизоляционные - В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10;

конструкционные бетоны - В12,5, В15, В20, В25, В30, В35, В40.

Допускается применение бетона промежуточных классов В22,5 и В27,5.

Примечание - Для изделий и конструкций, запроектированных без учета требований обеспеченности 0,95, показатель прочности бетона на сжатие характеризуют марками:

теплоизоляционные - М5, М10, М15, М25;

конструкционно-теплоизоляционные - М35, М50, М75, М100, М150.

Соотношение между классом и маркой бетона по прочности на сжатие приведено в приложении Б.

4.2.3. Значение нормируемой отпускной прочности бетона конструкций устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0.

4.2.4. По средней плотности в сухом состоянии бетоны подразделяют на следующие марки: D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1600, D1700, D1800, D1900, D2000.

4.2.5. По морозостойкости и водонепроницаемости бетонов устанавливают следующие марки:

- морозостойкость - F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500;

- водонепроницаемость - W2, W4, W6, W8, W10, W12.

4.2.6. Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) в сухом состоянии бетона при температуре 25 °С, к которому предъявляют требования по теплопроводности, должен соответствовать требованиям нормативного и проектного документов на изделие и конструкцию конкретного вида, а при отсутствии этих требований - СНиП II-3.

4.2.7. Отпускная влажность бетона изделий и конструкций заводского изготовления должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0.

4.2.8. Основные параметры легких бетонов приведены в таблице 1.

4.3. Требования к бетонным смесям.

4.3.1. Бетонные смеси для приготовления легких бетонов должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473.

4.3.2. Объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной смеси для бетона плотной и поризованной структур не должен превышать 3 %.

Допускается в обоснованном случае, предусмотренном нормативным и проектным документами на изделие и конструкцию конкретного вида, применять для приготовления конструкционно-теплоизоляционного бетона плотной структуры бетонную смесь с объемом межзерновых пустот не более 6 %.

При приготовлении теплоизоляционного бетона крупнозернистой структуры объем межзерновых пустот в бетонной смеси не нормируют.

4.3.3. Объем вовлеченного в смесь воздуха, образующегося при использовании добавок, изменяющих поровую структуру бетона, не должен превышать, %:

12 - для бетона на мелком заполнителе;

25 - для бетона без мелкого заполнителя.

4.4. Требования к материалам

4.4.1. В качестве вяжущих материалов следует применять портландцемент, шлакопортландцемент и их разновидности, соответствующие ГОСТ 10178, а также сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266 и цементы по нормативным документам в соответствии с областью их применения для конструкций конкретных видов.

Таблица 1

| Назначение бетона | Марка бетона |  | Класс бетона по прочности на сжатие для бетона на различных видах пористого заполнителя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по средней плотности | по морозостойкости | на вспученном вермикулите | на вспученном перлитовом щебне | на керамзитовом, шунгизитовом, зольном гравии | на щебне из пористых горных пород | на шлако-пемзовом щебне или гравии | на золошлаковых смесях ТЭС, пористом топливном шлаке, аглопоритовом щебне | на термолитовом щебне или гравии |
| Теплоизоляционный | D200 | не нормируется | В0,35-В0,75 | - | - | - | - | - | - |
|  | D300 |  | В0,35-В2 | В0,35-В0,75 | - | - | - | - | - |
|  | D400 |  | В0,35-В2 | В0,35-В2 | В0,35-В2 | - | - | - | - |
|  | D500 |  | В1-В2 | В1-В2 | В1-В2 | - | - | - | - |
| Конструкционно-теплоизоляционный | D600 | - | - | В2,5 | В2,5 | - | - | - | - |
|  | D700 | F25 | - | В2,5;В3,5 | В2,5;В3,5 | - | - | - | - |
|  | D800 | F25 | - | В2,5-В5 | В2,5-В5 | В2,5 | - | - | - |
|  | D900 | F25-F50 | - | В2,5-В7,5 | В3,5-В7,5 | В2,5;В3,5 | - | - | - |
|  | D1000 | F25-F100 | - | В5-В10 | В3,5-В10 | В2,5-В5 | В2,5 | В2,5 | - |
|  | D1100 | F25-F100 | - | В5-В10 | В3,5-В10 | В2,5-В7,5 | В2,5;В3,5 | В2,5;В3,5 | - |
|  | D1200 | F35-F100 | - | В7,5;В10 | В5-В10 | В2,5-В10 | В2,5-В5 | В2,5-В5 | - |
|  | D1300 | F35-F100 | - | В10 | В5-В10 | В3,5-В10 | В2,5-В7,5 | В3,5-В7,5 | - |
|  | D1400 | F35-F100 | - | - | В5-В10 | В5-В10 | В3,5-В10 | В5-В10 | - |
|  | D1500 | F35-F100 | - | - | - | В7,5;В10 | В5-В10 | В7,5;В10 | - |
|  | D1600 | F75;F100 | - | - | - | В10 | В7,5;В10 | В10 | - |
| Конструкционный | D1100 | F100 | - | В12,5 | В12,5 | - | - | - | - |
|  | D1200 | F100 | - | В12,5 | В12,5;В15 | - | - | - | - |
|  | D1300 | F100;F150 | - | В12,5;В15 | В12,5-В22,5 | В12,5 | - | - | - |
|  | D1400 | F100;F150 | - | В12,5;В15 | В12,5-В25 | В12,5 | В12,5 | - | - |
|  | D1500 | F100-F300 | - | В15 | В12,5-В30 | В12,5;В15 | В12,5;В15 | В12,5 | В12,5;В15 |
|  | D1600 | F100-F400 | - | В15 | В15-В35 | В12,5-В20 | В12,5-В20 | В12,5-В20 | В12,5-В20 |
|  | D1700 | F150-F500 | - | - | В15-В40 | В15-В22,5 | В12,5-В25 | В12,5-В22,5 | В12,5-В22,5 |
|  | D1800 | F150-F500 | - | - | В20;В40 | В15-В25 | В20-В30 | В15-В25 | В20-В35 |
|  | D1900 | F200-F500 | - | - | В35;В40 | В20-В30 | В22,5-В40 | В20-В30 | В25-В40 |
|  | D2000 | F200-F500 | - | - | - | В25;В30 | В40 | В25;В30 | В35;В40 |

4.4.2. Крупные и мелкие пористые заполнители должны соответствовать требованиям:

ГОСТ 9757 - керамзитовые гравий, щебень и песок дробленый и обжиговый, шунгизитовые гравий и песок, аглопоритовые гравий, щебень и песок, пористые щебень и песок из металлургического шлака (шлаковая пемза);

ГОСТ 3476 - шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные;

ГОСТ 10832 - вспученные перлитовые щебень и песок;

ГОСТ 12865 - вспученный вермикулит;

ГОСТ 22263 - щебень и песок из пористых горных пород;

ГОСТ 25592 - смесь золошлаковая тепловых электростанций;

ГОСТ 26644 - щебень и песок шлаковые тепловых электростанций.

Допускается применение пористых заполнителей других видов, на которые имеются нормативные документы.

4.4.3. Применяют крупный пористый заполнитель фракций с зернами размером от 5 до 10, св. 10 до 20 и св. 20 до 40 мм.

Допускается применение крупного заполнителя в виде смеси двух фракций размером зерен 5-20 мм.

Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 3/4 расстояния в свету между арматурными стержнями и 1/3 толщины изделий.

4.4.4. Фракции пористых заполнителей и их соотношение выбирают при подборе состава бетона с учетом требований настоящего стандарта к крупному заполнителю по насыпной плотности и прочности на сжатие. При этом использование гравиеподобных заполнителей фракции 20-40 мм для конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов, а также для всех видов бетонных смесей при монолитном строительстве не допускается.

4.4.5. Марка крупного пористого заполнителя по насыпной плотности для теплоизоляционного бетона не должна превышать 400, для конструкционного бетона - 1200.

4.4.6. Крупные пористые заполнители по насыпной плотности выбирают в зависимости от их назначения, структуры бетона, требований к прочности и средней плотности бетона, вида и свойств применяемого мелкого заполнителя, формы крупного заполнителя (гравий, щебень) с учетом требований приложений В, Г и Д.

4.4.7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф сырьевых материалов, применяемых для приготовления легких бетонов, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения бетонов, принимаемой по ГОСТ 30108 (приложение А).

4.4.8. Марка крупного пористого заполнителя по прочности в зависимости от прочности легкого бетона должна соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2

| Класс бетона по прочности на сжатие | Минимальная марка заполнителя по прочности | Класс бетона по прочности на сжатие | Минимальная марка заполнителя по прочности |
| --- | --- | --- | --- |
| В2,5 | П15 | В20 | П150 |
| В3,5 | П25 | В22,5 | П200 |
| В5 | П35 | В25 | П250 |
| В7,5 | П50 | В27,5 | П300 |
| В10 | П75 | В30 | П300 |
| В12,5 | П100 | В35 | П350 |
| В15 | П125 | В40 | П400 |
| Примечание - Допускается применение пористого заполнителя с меньшей маркой по прочности при условии обеспечения установленных проектной документацией требований к бетону конструкций |  |  |  |

4.4.9. В качестве мелкого заполнителя при приготовлении легких бетонов используют:

для теплоизоляционного бетона - пористые пески;

для конструкционно-теплоизоляционного бетона - пористые пеки, золы-уноса ТЭС, золошлаковые смеси;

для конструкционного бетона - пористые, природные пески или их смеси.

Примечание - При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение в конструкционно-теплоизоляционном бетоне природного песка.

4.4.10. Зерновой состав пористых песков должен соответствовать требованиям ГОСТ 9757.

4.4.11. Марка пористого песка по насыпной плотности в зависимости от назначения легкого бетона должна соответствовать требованиям таблицы 3.

Таблица 3

| Назначение бетона | Марка песка по насыпной плотности, кг/м3, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальная | максимальная |
| Теплоизоляционный | не нормируется | 400 |
| Конструкционно-теплоизоляционный | 100 | 1000 |

4.4.12. Природный песок для легких бетонов должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736.

4.4.13. Для регулирования и улучшения свойств и структуры бетонной смеси и бетона следует применять химические добавки, соответствующие требованиям ГОСТ 24211, а также минеральные дисперсные микронаполнители, удовлетворяющие требованиям нормативной документации на них.

4.4.14. Вода для приготовления бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

4.4.15. Состав бетона подбирают по ГОСТ 27006.

# 5. Правила приемки

5.1. Качество бетона для сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий определяют при их приемке по ГОСТ 13015.1.

5.2. Качество бетона для монолитных конструкций принимают по прочности, средней плотности, а в необходимом случае - по морозостойкости, теплопроводности и другим нормируемым показателям, установленным документацией на производство работ.

5.3. Бетон для сборных конструкций по показателям морозостойкости, водонепроницаемости, теплопроводности контролируют перед началом массового изготовления, при подборе нового номинального состава бетона, а также при изменении технологии изготовления и качества материалов, но не реже одного раза в 6 мес.

5.4. Радиационно-гигиеническую оценку материалов, применяемых для приготовления легких бетонов, осуществляют по сертификату радиационного качества один раз в год, а также при каждой смене поставщика.

В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель один раз в год, а также при каждой смене поставщика, определяет удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф.

5.5. Бетонные смеси принимают по ГОСТ 7473.

# 6. Методы контроля

6.1. Материалы для приготовления легких бетонов испытывают в соответствии с требованиями стандартов и нормативных документов на эти материалы.

6.2. Удельную эффективную активность Аэфф естественных радионуклидов в материалах для приготовления легких бетонов определяют по ГОСТ 30108.

- Технические характеристики бетонных смесей определяют:

- - удобоукладываемость, среднюю плотность, показателя пористости (объем вовлеченного в смесь воздуха) и расслаиваемость - по ГОСТ 10181.

6.4. Характеристики бетона определяют:

- прочность на сжатие - по ГОСТ 10180 или ГОСТ 28570;

- среднюю плотность - по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623;

- влажность - по ГОСТ 12730.2 или ГОСТ 21718;

- показатели пористости - по ГОСТ 12730.4;

- водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5;

- морозостойкость - по ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.3;

- теплопроводность - по ГОСТ 7076.

Контроль и оценку прочности бетона осуществляют по ГОСТ 18105, средней плотности - по ГОСТ 27005.

6.5. Показатели качества пористых неорганических крупных и мелких (искусственных и/или природных) заполнителей для бетона определяют по ГОСТ 9758, а мелкого плотного неорганического заполнителя - по ГОСТ 8735.

6.6. Показатели качества добавок проверяют по ГОСТ 24211, воды для приготовления бетонной смеси - по ГОСТ 23732.

6.7. Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по ГОСТ 30459.

6.8. Ускоренное определение прочности бетона на сжатие для регулирования его состава в процессе производства осуществляют по ГОСТ 22783.

6.9. Морозостойкость бетона при подборе и корректировке его состава в лаборатории допускается определять по ГОСТ 10060.4.

# Приложение А

(рекомендуемое)

Область применения легкого бетона на основе различных 
видов пористых заполнителей

Таблица А.1

| Вид бетона | Назначение бетона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоизоляционный | конструкционно-теплоизоляционный | конструкционный |
| Керамзитобетон | + | + | + |
| Шунгизитобетон | + | + | ± |
| Аглопоритобетон | - | ± | + |
| Шлакопемзобетон | ± | + | + |
| Перлитобетон |  | + | ± |
| Бетон на щебне из пористых горных пород | ± | + | + |
| Термолитобетон | - | ± | + |
| Вемикулитобетон | + | - | - |
| Шлакобетон | - | + | + |
| Примечание - Знак "+" означает, что данный бетон рекомендуется, "±" - допускается, "-" - не рекомендуется для применения |  |  |  |

# Приложение Б

(справочное)

Соотношение между классом и маркой бетона 
по прочности на сжатие

Таблица Б.1

| Класс бетона по прочности на сжатие | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см2 | Ближайшая марка бетона по прочности на сжатие | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности бетона этого класса, %, |
| --- | --- | --- | --- |
| В0,35 | 5,06 | М5 | -1,2 |
| В0,5 | 7,23 | М5 | -30,8 |
| В0,75 | 10,85 | М10 | -7,8 |
| В1 | 14,47 | М15 | +3,7 |
| В1,5 | 21,70 | М25 | +15,2 |
| В2 | 28,94 | М25 | -13,6 |
| В2,5 | 32,74 | М35 | +6,9 |
| В3,5 | 45,84 | М50 | +9,1 |
| В5 | 65,48 | М75 | +14,5 |
| В7,5 | 98,23 | М100 | +1,8 |
| В10 | 130,97 | М150 | +14,5 |
| В12,5 | 163,71 | М150 | -8,4 |
| В15 | 196,45 | М200 | +1,8 |
| В20 | 261,94 | М250 | -4,6 |
| В22,5 | 294,68 | М300 | +1,8 |
| В25 | 327,42 | М350 | +6,9 |
| В27,5 | 360,16 | М350 | -2,8 |
| В30 | 392,90 | М400 | +1,8 |
| В35 | 458,39 | М450 | -1,8 |
| В40 | 523,87 | М500 | -4,6 |
| Примечание - Среднюю прочность бетона каждого класса определяют при нормативном коэффициенте вариации, равном V=13,5 % для конструкционно-теплоизоляционного и конструкционного бетонов и V=18 % - для теплоизоляционного бетона, по формуле Rср=В0,0980665(1−1,64V), где В - значение класса бетона, МПа, 0,0980665 - переходный коэффициент от МПа к кгс/см2 |  |  |  |

# Приложение В

(справочное)

Насыпная плотность крупных гравиеподобных заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных бетонов классов В2,5 - В10

Таблица В.1

| Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | песок дробленый из гравия или золы ТЕС | песок из щебня пористых пород и шлаков | песок вспученный перлитовый марок 200, 250 | без песка | песок природный |
| В2,5 | D600 | - | - | 350 | 300 | - |
|  | D700 | 300 | - | 400 | 400 | - |
|  | D800 | 400 | 350 | 450 | 500 | 300 |
|  | D900 | 500 | 450 | 500 | 600 | 350 |
| В3,5 | D700 | - | - | 400 | 350 | - |
|  | D800 | 350 | - | 500 | 450 | - |
|  | D900 | 500 | 350 | 600 | 500 | 300 |
|  | D1000 | 600 | 500 | - | 600 | 500 |
|  | D1100 | - | 600 | - | - | 600 |
| В5 | D800 | 300 | - | 400 | 350 | - |
|  | D900 | 450 | 300 | 500 | 500 | - |
|  | D1000 | 500 | 500 | 600 | 600 | 450 |
|  | D1100 | 600 | 600 | - | - | 500 |
|  | D1200 | - | - | - | - | 600 |
| В7,5 | D900 | 400 | - | 400 | 400 | - |
|  | D1000 | 500 | 350 | 500 | 500 | - |
|  | D1100 | 600 | 500 | 600 | 600 | 450 |
|  | D1200 | - | 600 | - | - | 500 |
|  | D1300 | - | - | - | - | 600 |
| В10 | D1000 | 400 | - | 450 | - | - |
|  | D1100 | 500 | 450 | 500 | - | 400 |
|  | D1200 | 600 | 500 | 600 | - | 450 |
|  | D1300 | - | 600 | - | - | 500 |
|  | D1400 | - | - | - | - | 600 |
| Примечание - Данная таблица относится к бетонам, кроме поризованного, приготовленным с воздухововлекающими добавками. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшают: для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС - на 100-50 кг/м3; для бетонов на вспученном перлитовом песке - на 50-100 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Г

(справочное)

Насыпная плотность крупных пористых щебневидных 
заполнителей для конструкционно-теплоизоляционных 
бетонов классов В2,5 - В10

Таблица Г.1

| Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности ( в зависимости от вида песка) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | песок дробленый из гравия (кроме перлитового) | песок перлитовый вспученный марок по насыпной плотности 100 и 250 | песок из щебня пористых пород и шлаков или золы ТЭС |
|  | D700 | - | 400 | 300 |
|  | D800 | 300 | 500 | 400 |
| В2,5 | D900 | 400 | 600 | 500 |
|  | D1000 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1100 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1200 | 700 | 900 | 800 |
|  | D700 | - | 300 | - |
|  | D800 | - | 400 | 300 |
|  | D900 | 300 | 500 | 400 |
| В3,5 | D1000 | 400 | 600 | 500 |
|  | D1100 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1200 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1300 | 700 | 900 | 800 |
|  | D1400 | 800 | - | 900 |
|  | D800 | - | 300 | - |
|  | D900 | - | 400 |  |
|  | D1000 | 300 | 500 |  |
| В5 | D1100 | 400 | 600 |  |
|  | D1200 | 500 | 700 |  |
|  | D1300 | 600 | 800 |  |
|  | D1400 | 700 | 900 |  |
|  | D1500 | 800 | - |  |
|  | D900 | - | 300 | - |
|  | D1000 | - | 400 | 300 |
|  | D1100 | 300 | 500 | 400 |
| В7,5 | D1200 | 400 | 600 | 500 |
|  | D1300 | 500 | 700 | 600 |
|  | D1400 | 600 | 800 | 700 |
|  | D1500 | 700 | 900 | 800 |
|  | D1600 | 800 | - | 900 |
|  | D1000 | - | 350 | - |
|  | D1100 | - | 400 | 350 |
|  | D1200 | 350 | 450 | 400 |
| В10 | D1300 | 400 | 500 | 450 |
|  | D1400 | 500 | 600 | 600 |
|  | D1500 | 600 | - | 700 |
|  | D1600 | 700 | - | 800 |
| Примечание - Данная таблица относится к бетонам, приготовленным с воздухововлекающими добавками. При приготовлении бетонных смесей без воздухововлекающих добавок значения насыпной плотности крупного пористого заполнителя уменьшают: для бетонов на песке того же вида и золе ТЭС - на 100-50 кг/м3; для бетонов на перлитовом песке - на 50-100 кг/м3 |  |  |  |  |

# Приложение Д

(справочное)

Насыпная плотность крупных пористых заполнителей для конструкционных бетонов классов В12,5 - В40

Таблица Д.1

| Класс бетона по прочности | Марка бетона по средней плотности | Максимальная марка крупного заполнителя по насыпной плотности (в зависимости от вида песка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гравий |  | щебень |  |
|  |  | песок природный | песок пористый | песок природный | песок пористый |
|  | D1200 | - | 500 | - | - |
|  | D1300 | - | 600 | - | 400 |
|  | D1400 | 500 | 700 | - | 500 |
| В12,5-В20 | D1500 | 600 | 800 | 400 | 600 |
|  | D1600 | 700 | - | 500 | 700 |
|  | D1700 | 800 | - | 600 | 800 |
|  | D1800 | 900 | - | 700 | 900 |
|  | D1400 | - | 600 | - | - |
|  | D1500 | - | 700 | - | - |
|  | D1600 | 600 | 800 | - | - |
| В22,5-В40 | D1700 | 700 | - | - | 700 |
|  | D1800 | 800 | - | 600 | 800 |
|  | D1900 | 900 | - | 700 | 900 |
|  | D2000 | - | - | 800 | 1000 |

Ключевые слова: легкие бетоны, цементные вяжущие, пористый неорганический крупный заполнитель, искусственный пористый мелкий неорганический заполнитель, природный мелкий неорганический заполнитель, классификация, технические требования, правила приемки, методы контроля